Предлагаем к поставке пигмент-наполнитель «Хромикс»

Пигмент-наполнитель «Хромикс» ТУ 2364-003-52967881-2002 (хромовый краситель) – хромсодержащий полиэлементный порошок серовато-коричневого цвета.

Содержащая в своем составе пигмент-наполнитель «Хромикс» обеспечивает качественную и долговечную антикоррозионную защиту металлических поверхностей, отличается хорошей адгезией и укрывистостью.

Хромикс производится из тщательно отобранного и концентрированного природного хромита. Химические элементы хромита формируют кристаллическую решетку шпинельного типа, в результате чего образуется чрезвычайно температороустойчивый пигмент.

Качество Хромикса® гарантируется производственным планом, сертифицированым по стандартам управления качеством ISO9001. Химический состав сырья и продукции тщательно контролируются. Изменения в химическом составе и размерах частиц Хромикса сведено к минимуму.

Сфера применения

* Пигмент для производства серого кирпича и тротуарной плитки;
* Пигмент для производства зеленого стекла (аналог голландского "Портахрома");
* Лакокрасочная промышленность (при производстве водоэмульсионных и вододисперсных красок);
* Пигмент для производства антикоррозионных грунтовок и красок.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав, %** | Cr2O3 –  Fe2O3 –  FeO –  MgO –  CaO –  MnO –  Na2O –  SiO2 – | от 20 до 48%  15%  15,7%  0,3%  0,21%  < 0,1%  3,7%  0,17% |
| **Средний размер зерна, мкм** | 40-65 – 70% | |
| **Размер частиц, мкм** | 0-100 – 100% | |
| **Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более** | 2,0 | |
| **Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более** | 0,5 | |
| **Маслоемкость, г/100 г, не более** | 40,0 | |
| **Массовая доля остатка после мокрого просева через сито с сеткой 0063, %, не более** | 0,05 | |
| **Диспергируемость, мкм, не более** | 45,0 | |
| **Укрывистость, г/м, не более** | 45,0 |  |
| **Влажность** | 0,26% | |
| **Свободная насыпная плотность** | 1,46 г/см3 | |
| **Утрамбованная насыпная плотность** | 2,32 г/см3 | |
| **Класс опасности** | Умеренно опасная продукция по ГОСТ 12.1.007 класс опасности - «3» [1,14]. | |
| **Классификация по СГС** | Обладает избирательной токсичностью на органы-мишени при продолжительном воздействии, «3» класс | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Компания** | ООО «ОНХ-Холдинг» |
| **Контактное лицо** | Агафонов Вячеслав Александрович |
| **Тел.** | +7-905-355-73-73 |
| **E-mail** | [agafonov\_va@onh-holding.ru](mailto:agafonov_va@onh-holding.ru) |
| **Цена за единицу, без НДС** | 35 000,00 |
| **Цена за единицу, с НДС** | 42 000,00 |
| **Валюта** | Рубли |
| **Условие оплаты** | 100%-я предоплата |
| **Способ поставки** | Самовывоз со склада в г. Белорецк, ул. Профсоюзная, 51 |
| **Фасовка** | В бигбэгах с целлофановым вкладышем |
| **Место отгрузки** | г. Белорецк, отгрузка производится с помощью автомобильного или железнодорожного транспорта |